**Bestektekst – tekst voor lastenboek - productomschrijving**

**KNOKKE ZL zitbank**

Zitbank uit, in de massa gekleurde massieve gerecycleerde kunststof en Corten staal.

****

****

**Beschrijving**

Zitbank uit massieve in de masse gekleurde gerecycleerde kunststof en Corten staal. Het zitvlak bestaat uit 18 afgeronde planken van 4.5 x 6 cm die op 4 kunststof platen van 300 mm dikte bevestigd worden. Deze 4 platen vormen de ribben van de hele bank. De zitbank heeft een afgeronde vorm die zorgt voor een comfortabele zithouding.

De verzonken ribben aan beide zijkanten zijn sierlijk afgewerkt met platen uit Corten staal.

**Afmetingen**

Totale breedte: +/- 63 cm

Totale lengte: +/- 195 cm

Totale hoogte: +/- 46 cm

Zithoogte: +/- 46 cm

**Gewicht**

120 kg

**Materiaal**

De planken zijn massief, voor 100% vervaardigd uit gerecycleerde kunststof van hoge kwaliteit (PE en PP) en ze zijn in de massa gekleurd. Het oppervlak is knoestvrij, egaal van kleur en vertoont een generfde, licht glanzende structuur.

De zijkanten zijn van Corten staal.

**Eigenschappen**

De zitbank is gemaakt uit gerecycleerd plastic en staal en is:

* onderhoudsvrij
* weerbestendig
* recycleerbaar
* rotvrij
* graffitibestendig
* splintervrij

**Kleuren**

De bank is beschikbaar in de kleur beige en de zijkanten zijn in Corten staal.

**Verankering in of op verharde ondergrond**

De zitbank moet aan de bodem verankerd worden met 2 verankeringssets bestaande

uit L-haken. Deze worden aan de binnenkant van de bank bevestigd.

**Transport**

De zitbank wordt geassembleerd getransporteerd.

Het laden en lossen gebeurt manueel of met behulp van een heftruck.

**Onderhoud**

De zitbank is onderhoudsvrij. De vochtopname van de planken en balken bedraagt minder dan 0.29% waardoor bijvoorbeeld olie, vet en verf niet hechten en geen vlekken achterlaten. Reinigen met water en eventueel een gepast reinigingsmiddel volstaat.

**Meetwijze**

Meeteenheid: st